## 利用磁性纳米四氧化三铁对涤纶织物进行改性的方法（专利）

本发明公开了利用磁性纳米四氧化三铁对涤纶织物进行改性的方法，首先配制氢氧化钠溶液，利用氢氧化钠溶液对涤纶织物进行预处理，再将预处理后涤纶织物进行洗涤和烘干，然后配制含有硫酸亚铁、氢氧化钠、硫酸镍、十六烷基三甲基溴化铵和壳聚糖的改性溶液，将预处理后的涤纶织物放入改性溶液中进行水热反应，获得改性涤纶织物，最后配制偶联剂溶液，将经过改性涤纶织物置于偶联剂溶液进行处理，再将经偶联剂溶液处理的改性涤纶织物进行固化处理，完成利用磁性纳米四氧化三铁对涤纶织物进行改性。本发明的方法解决了现有改性方法的普通涤纶织物没有磁性或磁性较弱，洗涤性能不持久，手感和透气性能较差的问题。