## 铸造涂料系列生产技术

现代铸造生产中，对铸件表面质量的要求越来越高，在铸型及型芯上刷涂料已成为提高铸件表面质量的最有效的措施之一。本技术提供各种常用的醇基、水基铸造耐火涂料（耐火骨料包括锆英粉、铝钡七刚玉、镁砂、石墨等）的配方，生产工艺，所需设备的选型、调试等，直至生产出合格涂料。本技术生产的涂料可用于铸钢、铸铁、有色金属的砂型铸造、真空实型铸造等，可大幅度提高所生产铸件的表面质量，防止粘砂缺陷。